## Slide 1: Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы в волоконных световодах и кристаллах при распространении мощного импульсного лазерного излучения
Научный руководитель:
Коняшкин А.В., с.н.с.
Фрязино
11.06.2026
1.3.19 — Лазерная физика
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Остапив Алексей Юрьевич

## Slide 2: Актуальность
Применение излучения среднего ИК-диапазона (3–50 мкм):
Медицина
Спектроскопия
Дистанционное зондирование/лазерная связь в свободном пространстве
Notes: В среднем ИК диапазоне находятся пики поглощения воды, колебательных степеней свободы некоторых молекулярных связей, а также несколько окон прозрачности атмосферы. Все это делает указанный диапазон перспективным для медицинских применений, спектроскопии, оптической связи и дистанционного газоанализа.

## Slide 3: Актуальность
Генерация излучения с длиной волны 3 мкм в нелинейно-оптическом кристалле PPLN
PPLN
1030 нм
1560 нм
1030 нм
1560 нм
3030 нм
Волокно доставки
Нелинейно-оптические эффекты в волокне
Лазерный модуль
Тепловые эффекты в н-о кристалле
Высокая пиковая мощность оптических импульсов
Взаимное влияние импульсов на двух длинах волн
Практичность → большая длина волокна доставки
Следствие: нелинейные эффекты второго и третьего порядка
Разогрев за счёт оптического поглощения → необходимость прецизионного определения

## Slide 4: Цели и задачи работы
Целью диссертационной работы является исследование н-о эффектов второго и третьего порядка, развивающихся в ОВ доставки излучения, а также разработка подходов к повышению точности измерения коэффициента оптического поглощения в н-о кристаллах для источника излучения на длине волны вблизи 3 мкм.
Задачи:
выяснить причины взаимного влияния процессов четырёхволнового смешения при распространении синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника в маломодовом ОВ и разработать математическую модель, описывающую это взаимодействие;
исследовать эволюцию кривых фазового синхронизма при фотоиндуцированной генерации второй гармоники в оптическом волокне в процессе формирования решётки нелинейной поляризуемости второго порядка и сопоставить экспериментальные результаты с модельными;
проанализировать основные источники погрешности измерения коэффициента оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах методом ПРЛК и предложить способы их компенсации.

## Slide 5: Четырёхволновое смешение (ЧВС)
Нелинейно-оптический эффект взаимодействия волн с частотами f1 и f2 (накачка), приводящий к образованию пары волн с частотами f3 и f4 (антистоксовая и стоксовая компоненты)
Возникает из-за ненулевой восприимчивости 3 порядка
Некоторые из частот могут совпадать (f1=f2→вырожденное ЧВС)
ЗСЭ: f1 + f2 = f3 + f4
Условие фазового синхронизма:
f3
f1
f2
f4
Частота

## Slide 6: Взаимное влияние ОМЧВС и ММЧВС
Проверка:
Спектр при известном модовом составе;
Модовый состав при известном спектре;
Численный расчёт
(1)
(2)

## Slide 7: Математическая модель ЧВС
Рассчитанные спектры двухволнового лазера для несинхронизированных (только ММЧВС, чёрный) и синхронизированных (ОМЧВС и ММЧВС, красный) импульсов

## Slide 8: Подавление ММЧВС
Зависимость нормированной эффективности ГРЧ от длины ОВ при использовании МФ на входе ОВ (чёрные точки), без использования МФ (синие точки)
МФ – модовый фильтр. Участок одномодового волокна с согласованным MFD по основной моде

## Slide 9: Фазовый синхронизм
Дмитриев В. Г., Тарасов Л. В. Прикладная нелинейная оптика. – Физматлит, 2004.

## Slide 10: Эксперимент
Запись решётки второй гармоники; P1=38 Вт;
По достижении определённой мощности второй гармоники процесс записи приостанавливается и производится измерение кривых спектрального и температурного (температура волокна) синхронизмов; P1=0.5 Вт;
Процесс записи на мощности накачки Ppump=38 Вт продолжается.

## Slide 11: Модель
[1] Антонюк Б. П., Антонюк В. Б. Самоорганизация возбуждений в германосиликатных волоконных световодах и ее роль в генерации второй гармоники //Успехи физических наук. – 2001. – Т. 171. – №. 1. – С. 61-78.

## Slide 12: Результаты
Эволюция кривых синхронизма. Синий – спектральная, оранжевый – температурная, зелёный – модель

## Slide 13: Результаты
Временные зависимости сдвига фазового синхронизма (a), FWHM (b) и пиковой эффективности в процессе формирования χ(2)-решетки (c). Синие и оранжевые точки — экспериментальные значения, полученные при измерениях спектральных кривых и кривых температурной перестройки соответственно, зеленые кривые — результаты моделирования

## Slide 14: ПРЛК
Уравнение теплового баланса, приближение бесконечной теплопроводности:
Решение в виде экспонент
В ПРЛК измеряемая температура соответствует средней температуре кристалла
G. Aloyan, N. Kovalenko, I. Grishchenko, A. Konyashkin, and O. Ryabushkin, “Acoustic resonance spectroscopy of piezoelectric crystals under non-uniform heating,” Acoustical Physics, vol. 68, no. 5, pp. 427–434, 2022

## Slide 15: Методы обработки кинетик
Экспоненциальный: аппроксимация кинетики разогрева
Импульсный: экстраполяция кинетики остывания
Градиентный: определение коэффициента поглощения по разности производных разогрева и остывания
ГОСТ Р ИСО 11551-2015. Методика измерений коэффициента поглощения лазерного излучения оптическими элементами. Введ. 07.08.2015. М: Стандартинформ, 2017. 20 с.

## Slide 16: Поправки к температурным кинетикам
Влияние непостоянства температуры окружающей среды: возможно учесть в ПРЛК
  Для градиентного метода:
  Для импульсного/экспоненциального методов:
Влияние непостоянства коэффициента теплоотдачи:
Пример: постоянные несовпадающие между собой значения на участках нагрева и остывания:
  Для экспоненциального метода: без изменений;
  Для импульсного метода:
  Для градиентного метода:
Результаты моделирования

## Slide 17: Эксперимент
LBO, 1·5·5 мм3, 1030 нм
1 – экспоненциальный метод, 2 – импульсный метод, 3 – градиентный метод.
Без поправок (слева), обе поправки (справа)
Модель, метод | Максимальное различие между методами, %
Без поправок | 23
Учёт | 19
Учёт h | 16
Учёт и h | 11
Модель, метод | Максимальное различие между методами, %
Без поправок | 23
 | 19
Учёт h | 16
 | 11

## Slide 18: Результаты
При создании гибридного источника излучения на длине волны 3 мкм с волоконной накачкой в маломодовом ОВ доставки впервые обнаружено взаимное влияние ОМЧВС и ММЧВС, имеющих общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003~нм. Показано, что синхронизация импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) увеличивает спектральную мощность компонент ММЧВС на 20 дБ, что впоследствии снижает эффективность ГРЧ в н-о кристалле. Предложен и реализован метод подавления взаимного влияния ЧВС с помощью модового фильтра на входе ОВ, позволяющий увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без существенной потери полезной мощности накачки.
Впервые экспериментально исследована эволюция КФС при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в режиме самозатравки. Показано, что в процессе оптического полинга ширина КФС и их сдвиг монотонно уменьшаются до стационарных значений, а форма кривых сохраняет выраженную асимметрию. Проведён соответствующий численный расчёт с использованием модели В.Б. Антонюка и Б.Б. Антонюка с добавлением учёта керровского эффекта. Обнаружено, что на поздних стадиях эффективность ГВГ остаётся практически постоянной вследствие динамического равновесия между уменьшением спектральной расстройки и ростом пиковой эффективности преобразования. Полученные результаты создают основу для разработки физической модели фотоиндуцированной ГВГ в ОВ, которая позволит прогнозировать уровень паразитной ГВГ в ОВ доставки мощных лазеров, в которых данный эффект нежелателен, поскольку он может приводить к снижению порога оптического разрушения н-о кристаллов при ГРЧ в гибридных лазерных системах.
Предложены поправочные выражения для трёх методик обработки температурных кинетик при разогреве образца лазерным излучением в методах ЛК и ПРЛК, позволяющие компенсировать нестабильность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Экспериментально показано, что применение поправок снижает разброс измеренных значений коэффициента оптического поглощения более чем в два раза (с 23% до 11%).

## Slide 19: Научная новизна
Установлено, что при синхронном распространении по ОВ оптических импульсов на длинах волн 1030 нм и 1562 нм взаимное влияние одномодового и межмодового ЧВС в маломодовом ОВ обусловлено наличием у этих н-о процессов общей антистоксовой компоненты. Предложен метод подавления нежелательных спектральных компонент с помощью модового фильтра.
Обнаружено, что в процессе формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при фотоиндуцированной ГВГ от излучения на длине волны 1030 нм в германосиликатном ОВ ширина КФС монотонно уменьшается, их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией, при этом форма КФС сохраняет выраженную асимметрию.
Для экспоненциального, импульсного и градиентного методов обработки температурных кинетик при разогреве н-о кристалла лазерным излучением предложены поправочные выражения, позволяющие компенсировать ошибку определения коэффициентов оптического поглощения, связанную с нестационарностью температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена.

## Slide 20: Положения, выносимые на защиту
В маломодовом оптическом волокне взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смешения синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника обусловлено перекрытием спектров усиления их общих антистоксовых компонент.
В процессе оптического полинга германосиликатного оптического волокна излучением ближнего ИК-диапазона ширина кривых фазового синхронизма при генерации второй гармоники монотонно уменьшается, а их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией. При этом выход эффективности генерации второй гармоники на постоянный уровень наступает до завершения эволюции кривых фазового синхронизма, поскольку уменьшение ширины кривых фазового синхронизма и смещение их пиковых значений компенсируются одновременным ростом пиковой эффективности преобразования.

## Slide 21: Список публикаций
Результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 14 печатных работах, из них 11 в сборниках научных конференций, 3 в научных журналах:
Zotov K.V., Ostapiv A.Yu., Tereshchenko N.V., Ryabushkin O.A. Accuracy and applicability of the standardized methods of processing the temperature data in laser and piezoelectric laser calorimetry // Optics and Spectroscopy – 2025. – V. 133, No 1. – P. 73–81. (РИНЦ, WoS, Scopus)
Ostapiv A.Yu., Tsypkin V.P., Larionov I.A., Tyrtyshnyy V.A., Konyashkin A.V. Mutual influence of intermodal and fundamental four-wave mixing of 1.0 μm and 1.5 μm nanosecond pulses in a dual-wavelength fiber laser // Optics Letters. – 2023. – Vol. 48, No. 17. – P. 4597–4600. (РИНЦ, WoS, Scopus)
Ostapiv A.Yu., Zotov K.V., Tereshchenko N.V., Konyashkin A.V. Evolution of spectral and temperature tuning curves of second harmonic generation in Ge-doped silica fibers in process of optical poling by infrared laser radiation // Laser Physics. – 2026. – Vol. 36, No. 5. – P. 055401. (РИНЦ, WoS, Scopus)

## Slide 22: Практическая значимость:
Предложенный метод подавления межмодового ЧВС основан на использовании модового фильтра в виде участка одномодового ОВ, согласованного по модовому диаметру с ОВ доставки. Применение метода позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без снижения эффективности последующей ГРЧ в н-о кристаллах, что важно для создания практичных и функциональных лазерных источников среднего ИК-диапазона.
Полученные зависимости эволюции КФС при оптическом полинге ОВ позволяют определить изменение фазовой расстройки в процессе формирования решётки квадратичной нелинейности. Это создаёт основу для будущих исследований по управлению фазой накачки с целью либо подавления паразитной ГВГ, либо её эффективной генерации.
Разработанные поправочные выражения для обработки температурных кинетик н-о кристаллов при разогреве лазерным излучением позволяют снизить ошибку измерения коэффициента оптического поглощения в два раза, повышая точность диагностики н-о кристаллов и достоверность оценки их теплового режима при работе в мощных лазерных системах.

## Slide 23
Спасибо за внимание!